INFORMAÇÕES TÉCNICAS, ESPECIFICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS

# Nardini Pisos e Revestimentos Ltda

Rod. Washington Luis, km 165,1 Santa Gertrudes – S.P. – Brasil

CEP 13.510-970  Cx.Postal 36

Um bom conhecimento das Características Técnicas dos Revestimentos Cerâmicos é de fundamental importância para que se possa especificar e assentar o produto corretamente. As informações à seguir são relacionadas às características mais importantes e servem de ferramenta para avaliar e escolher o produto mais adequado às suas necessidades.

O que é Revestimento Cerâmico? 
O Revestimento Cerâmico é um produto constituído de uma base porosa ou não, tendo em uma das faces o esmalte (vidrado) decorado ou não. O produto assim constituído apresenta determinadas características técnicas que, aliadas à beleza estética, fazem do Revestimento Cerâmico o produto ideal para atender às suas necessidades.

Vantagens do Revestimento Cerâmico:
Os Revestimentos Cerâmicos apresentam inúmeros padrões, texturas, formatos e cores, oferecendo muitas vantagens em relação aos outros tipos de revestimentos:

PEI – Resistência à Abrasão Superficial:

O desgaste por abrasão é causado pelo atrito das solas dos calçados (ou pneus) em contato com sujeiras abrasivas (como areia, areia, terra, etc.) sobre a superfície esmaltada da cerâmica.

Se o produto for mau especificado, com o passar do tempo este desgaste pode ser tão acentuado a ponto de alterar completamente as características do esmalte, podendo manchar ou ter inclusive o esmalte completamente removido pelo tráfego do local.

A resistência à abrasão é muito importante para pisos onde existe a circulação de pessoas e veículos. Para paredes não é importante, já que o revestimento cerâmico não sofrerá solicitação desta natureza.

Expansão por Umidade (EPU):

As cerâmicas porosas absorvem água (hidratação). Ao absorvê-la e com o passar do tempo, elas sofrem um aumento de volume (expansão), da mesma forma como ocorre com a madeira, por exemplo.

É uma característica muito importante pois, ao absorver água e expandir seu volume, o revestimento tende a descolar da argamassa. Isso piora quanto menores forem as juntas de assentamento e quanto maior for a dureza do rejunte. Além disso, revestimentos que expandem muito por umidade tendem a sofrer trincas no seu esmalte, que não acompanham o aumento de volume da base cerâmica.

A maioria das placas cerâmicas, esmaltadas ou não, tem expansão por umidade insignificante, a qual não contribui para os problemas dos revestimentos cerâmicos quando são corretamente fixados (instalados), porém com práticas de assentamento insatisfatórias ou em certas condições climáticas, a expansão por umidade acima de 0,6 mm/m pode contribuir para o descolamento do revestimento cerâmico.

DEPLACAMENTO OCORIDO EM FUNÇÃO DA ALTA EXPANSÃO POR UMIDADE E JUNTAS INADEQUADAS

Absorção de Água:

Todo revestimento cerâmico tem uma certa porosidade, isto é, tem espaços vazios em sua base (massa).

Quanto menor a porosidade de um revestimento, menor a quantidade de água que ele pode absorver e melhores serão as suas características técnicas. Esta característica é utilizada para a classificação dos revestimentos cerâmicos.

A Norma NBR 13.818/1997, baseada na ISO 13.006/1995, classifica os revestimentos cerâmicos de acordo com sua absorção de água:

EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO ENSAIO DE ABSORÇÃO EM PLACAS CERÂMICAS

Resistência ao risco para pisos:

A resistência ao risco é medida pelo grau de dureza do esmalte através da escala MOHS, que varia de 1 (equivalente ao talco) a 10 (equivalente ao diamante). Este ensaio não faz parte das normas internacionais, porém é recomendado que a dureza MOHS seja sempre que possível maior ou igual a 4.

Bitola:

São os limites de variações nos tamanhos das peças, que ocorrem por causa de pequenas diferenças de temperatura do forno e pequenas variações de granulométrica do material. Estes limites são precisos entre um mínimo e um máximo, previstos na Norma NBR 13.818/1997 anexo X, baseado na ISO 13.006/1995.

Entre as peças cerâmicas existem variações de tamanho que são inerentes ao processo produtivo, por isso a Norma permite uma variação de tamanho de até 0,6%. Para alguns formatos esta variação é muito grande, por isso a Nardini resolveu dividir esta variação de tamanhos em três bitolas, restringindo as variações a 80% do permitido pela norma.

CUIDADOS DURANTE A ESPECIFICAÇÃO, ASSENTAMENTO E MANUTENÇÃO:

Para garantir um resultado perfeito, beleza permanente e durabilidade, contrate um profissional experiente. Ferramentas em perfeito estado de conservação e o uso de argamassa colante industrializada de boa procedência são indispensáveis. Na hora de assentar o produto verifique:

Assentamento:

O consumidor tem obrigação de ler as instruções escritas na embalagem e pedir informações antes de assentar. Verifique se a referência, a bitola, a tonalidade e a qualidade indicadas nas embalagens são iguais.                                                          A cada embalagem aberta, verificar se existem peças com algum tipo de defeito. Separá-las para os recortes.                                                                                    Para se verificar se o assentador que foi contratado é um bom profissional, o ideal é conhecer algumas obras que ele tenha feito anteriormente. Na obra, verificar se o assentador:

Qualidade e Reclamações:

Reclamações sobre defeitos aparentes, como desvios dimensionais, de tonalidade e de classificação somente serão aceitos quando reclamados antes da colocação.

A Nardini garante os seus produtos Classe “A” – Produtos com, no mínimo, 95% de peças isentas de defeitos visíveis, quando observadas na distancia padrão de 1,0 m (conforme NBR 13818: 1997 baseada na ISO 13006:1995 e ISO 10545:1995). Ou seja, 5 % das peças em uma embalagem classe A podem ser da classe C.

Se o defeito só pode ser visto em condições especiais de iluminação ou aproximando dos olhos, ele não é considerado defeito.

Para pisos, isto significa dizer que os defeitos devem ser visíveis a distância igual a altura de uma pessoa. Para revestimentos de parede, a uma distância de aproximadamente 1 metro.

Outros defeitos devem ser considerados separadamente, levando em conta o tempo e condições de uso.

Os efeitos intencionais, existentes na superfície da placa não devem ser considerados como defeitos, por exemplo: efeitos rústicos, pintas e craquelês propositais, movimentos de cor, desde que específico das placas.

Nas qualidade "B" e "C" além de defeitos superficiais, também são admissíveis misturas de tonalidade, descaracterização de produto, diferença de tamanho, defeitos geométricos (empeno, esquadro etc...)

S.A. C

(19) 3545-9200

Whatsapp (19) 9 9868-1943

Especificação:

Para cada tipo de uso e ambiente, existe um revestimento cerâmico mais indicado.
Deve-se prever a que tipos de exigências o mesmo estará sujeito, e escolher o revestimento com as melhores características para suportá-las.

Um produto mal especificado é a certeza de revestimentos danificados em pouco tempo.

Quem especifica?

Quando o consumidor ou o assentador assumem a função de especificadores, tornam-se responsáveis pela escolha errada e suas conseqüências.

Devemos recomendar que peçam ajuda a engenheiros, arquitetos, técnicos em edificações, demonstradores de revestimentos cerâmicos ou nossos agentes de vendas.

# Text boxes

- Utilizar juntas adequadas;

- Assenta com um bom alinhamento e planaridade;

- Dá bom acabamento em recortes;

- Tem um bom serviço de rejuntamento;

- Faz uma boa limpeza posterior, sem utilizar ácidos.

| . durabilidade; | . estabilidade de cores; |
| --- | --- |
| . facilidade de limpeza; | . alta resistência mecânica; |
| . higiene / saúde; | . resistência ao desgaste por abrasão; |
| . isolamento térmico; | . versatilidade na decoração |
| . não inflamável; |  |

| CLASSE DE ABRASÃO SUPERFICIAL (PEI) | RESISTÊNCIA À ABRASÃO | USOS |
| --- | --- | --- |
| PEI 0 | desnecessária | uso exclusivo em paredes |
| PEI 1 | baixa | tráfego baixo de pessoas / objetos (banheiros e dormitórios sem portas para o exterior) |
| PEI 2 | média baixa | tráfego médio de pessoas / objetos (dependências residenciais, exceto cozinhas, escadas e entradas) |
| PEI 3 | média alta | tráfego médio-alto de pessoas / objetos (todas as dependências residenciais, inclusive terraço) |
| PEI 4 | alta | tráfego alto de pessoas / objetos (dependências residenciais de tráfego intenso, locais públicos com tráfego moderado e áreas internas de uso comercial como exemplo entrada de hotéis, show-room, lojas, etc.) |
| PEI 5 | altíssima | tráfego altíssimo de pessoas / objetos (áreas públicas, internas e externas com alto tráfego como exemplo shopping centers, aeroportos, etc.) |

| Tipologia de Produto | Grupos | Absorção de água (%) |
| --- | --- | --- |
| Porcelanato | BIa | 0 a 0,5 |
| Grés | BIb | 0,5 a 3,0 |
| Semi -grés | BIIa | 3,0 a 6,0 |
| Semi - poroso | BIIb | 6,0 a 10,0 |
| Poroso | BIII | acima de 10,0 |

| Material | Dureza Mohs |  | Material | Dureza Mohs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Talco | 1 |  | Feldspato | 6 |
| Gipsita | 2 |  | Quartzo | 7 |
| Calcita | 3 |  | Topázio | 8 |
| Fluorita | 4 |  | Corindum | 9 |
| Apatita | 5 |  | Diamante | 10 |

De um modo geral, pisos que apresentam superfície brilhante são mais suscetíveis a riscos, mesmo que possuam PEI 4 ou 5, portanto exigem maiores cuidados durante as fases da colocação / construção, bem como no uso e manutenção. Lembramos que a dureza MOHS da areia (quartzo) é igual a 7, podendo riscar a maior parte dos pisos esmaltados que normalmente possuem dureza 4 ou 5, devendo-se portanto proteger o piso após a aplicação, principalmente na fase de obra.

A tabela a seguir, fornece o índice de dureza de alguns materiais presentes na natureza, em uma escala denominada MOHS:

- antes de iniciar a aplicação, ler atentamente as instruções da embalagem;

- se a quantidade adquirida é suficiente (considerar sobra de 5 a 10% para os arremates e eventuais reposições);

- respeitar as juntas mínimas indicadas na embalagem;

- nivelamento e perfeita secagem do contra-piso;

- somente inicie o assentamento após a cura da base (cerca de 14 dias) prumo, paralelismo e esquadrejamento das paredes;

- alinhamento entre as placas cerâmicas;

- após a aplicação, proteger o piso quanto a riscos e outros danos. A aplicação do piso brilhante deve ser feita no final da obra, ou então o piso deve ser cuidadosamente protegido;

- nos pisos com características mais rústicas ou que imitam pedras, recomenda-se abrir 4 ou 5 caixas em paralelo e ir aplicando-as alternadamente de modo a formar um painel balanceado, no que diz respeito às nuances de tonalidade.

EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO (AO LADO) E SEPARAÇÃO (ABAIXO) DAS PLACAS POR DIFERENTES TAMANHOS DE FABRICAÇÃO.

NÃO UTILIZAR ÁCIDOS, QUE PODEM ATACAR O ESMALTE DAS PEÇAS E O REJUNTE.

Proteção dos revestimentos

Após a finalização do assentamento, é necessário proteger os revestimentos contra as demais etapas da obra (pintura, colocação de pedras, etc.). Deve-se forrar o piso com papelão e proteger os pés de escadas e máquinas com panos para evitar arranhões nos revestimentos.

DICA IMPORTANTE:

Espalhar uma fina camada de cera caseira incolor sobre a superfície dos revestimentos antes do assentamento facilita bastante a limpeza.A cera forma uma película protetora que evita que a argamassa grude, mesmo quando ocorrem descuidos. Em peças de textura rústica, antiderrapante ou com relevos, esta providência é muito importante e evita problemas.
Para aplicá-la, utilizar uma esponja. Para retirá-la após o assentamento, usar água morna, sabão e escova plástica.

REJUNTAMENTO:

Terminado o assentamento, devemos efetuar o rejuntamento, que é preencher com rejunte os espaços (juntas) entre as peças cerâmicas para evitar infiltrações de água e acúmulo de sujeiras.

Deve ser feito de 48 a 72 horas após o assentamento, tempo necessário para a fixação das peças cerâmicas. O rejunte deve ser aplicado seguindo rigorosamente as instruções dos fabricantes. Na falta delas, fazer o seguinte:

1 - Retirar os restos de argamassa de assentamento de dentro das juntas.

2 - Aplicar o rejunte com uma espátula de borracha, forçando a sua penetração nas juntas.

3 - Deixar puxar e remover o excesso com uma esponja.

4 - Frisar as juntas com um pedaço de madeira arredondada, tendo o cuidado de não trincar o rejunte.

5 - Fazer a limpeza final com um pano úmido, tirando todo o resíduo de argamassa e rejunte.

## ASSENTAMENTO EM PAREDES:

Um perfeito assentamento em paredes deve seguir os seguintes passos:

1 - Planejar a distribuição das peças de tal modo que a peça a ser recortada fique na parte de baixo (1ª fiada). Usar um nível sobre uma régua para alinhar a 2ª fiada. Faça a 1ª fiada depois, com os devidos acertos com o piso.

2 - Espalhar o cimento colante para a aplicação da segunda fileira, com o lado liso da desempenadeira e depois com o lado dentado, formando cordões.

3 - Posicionar o revestimento, mantendo juntas com o auxílio de separadores plásticos. Utilizar a largura de juntas recomendada na caixa do revestimento.

4 - Bater com um martelo de borracha para a saída de bolhas de ar e melhorar a aderência das peças.

5 - Verificar o alinhamento vertical e horizontal em cada uma das carreiras, com o uso de réguas, nível, prumo e fio de nylon.

6 - Retirar o excesso de argamassa de dentro das juntas. Limpar a superfície dos revestimentos em seguida, não deixando a argamassa secar sobre as peças.

7 - Deixar secar 48 horas antes de rejuntar.

ASSENTAMENTO EM PISOS:

Um perfeito assentamento em pisos deve seguir os seguintes passos:

1 - Espalhar a argamassa no contrapiso para a colocação da primeira fiada com o lado liso da desempenadeira. Depois formar cordões com o lado dentado.

2 - Posicionar o revestimento cerâmico, mantendo juntas com o auxílio de separadores plásticos. Seguir as recomendações da embalagem do revestimento quanto ao tamanho de junta.

3 - Bater com um martelo de borracha para a saída de bolhas de ar e melhorar a aderência das peças.

4 - Nivelar o revestimento com o auxílio de uma régua de madeira e martelo de aço.

5 - Retirar os excessos de argamassa de dentro das juntas. Limpar a superfície dos revestimentos em seguida, com o auxílio de um pano, não deixando a argamassa secar sobre as peças.

6 - Deixar secar por 48 horas antes de rejuntar.

7 - Evitar o trânsito de pessoas por 7 dias. Se necessário, proteger com tábuas antes de caminhar sobre revestimentos recém colocados. Depois pode-se proteger o revestimento com plástico preto.

Verificar também, se o assentador possui, além das ferramentas tradicionais e de qualidade (como colher de pedreiro e nível ), ferramentas próprias para assentamento, tais como:

- Desempenadeiras de 6 mm e de 8 mm, com um lado liso e outro dentado;

- Máquina manual para cortar revestimentos;

- Espátula de borracha;

- Martelo de borracha.

- Proteger os pés dos móveis que podem ser arrastados, com carpete ou feltro, para não riscarem os revestimentos

- Manter os pisos limpos e isentos de sujeiras abrasivas como areia e terra, pois estes elementos são os principais agentes de desgaste para qualquer superfície cerâmica. É de vital importância evitar ao máximo o contato da areia com os pisos cerâmicos brilhantes. A areia provoca riscos impossíveis de remover, alterando o brilho da superfície tornando-a fosca conforme a intensidade da agressão.

- Não utilizar para limpeza produtos que possam danificar a superfície vidrada do revestimento cerâmico, tais como ácidos, pastas abrasivas, ferramentas metálicas, palhas de aço, dentre outros. A seguir, algumas sugestões de produtos para limpeza:

| TIPO DE MANCHA | LIMPEZA | EXEMPLO |
| --- | --- | --- |
| Cimento e resíduos calcários | Ácidos orgânicos diluídos em água Ácido muriático diluído à10% * | Vinagre |
| Ferrugem | Água sanitária e saponáceo Ácido muriático à 10% * |  |
| Azeites | Álcool etílico |  |
| Gorduras | Bicarbonato e Água |  |
| Betume | Acetona |  |
| Tintas | Solvente específico | Thinner, Varsol ... |
| Vinho, Cerveja | Detergentes alcalinos | Sabão em pó, Ajax |
| Iodo | Amoníaco |  |
| Sangue | Água oxigenada |  |
| Café, Chá, Sucos | Detergente em água quente, após Água oxigenada |  |
| Tinta de caneta | Acetona ou benzina |  |
| Graxas, óleo | Água quente c/ detergentes alcalinos | Sabão em pó, Ajax |
| Borracha de pneus | Solvente orgânico ou saponáceo | Aguarrás |
| * Proporção de 10% (9 partes de água para 1 de ácido) |

Obs.: Não utilize ácidos muito agressivos, tais como o ácido clorídrico, sulfúrico, fluorídrico, oxálico, evitando-se assim alterações no brilho.

### MANUTENÇÃO

- Utilizar tapetes ou capachos para proteção dos pisos brilhantes em locais de maior tráfego, inclusive em residências, proporcionando além do aspecto funcional um motivo decorativo;

- Evitar a queda de objetos pontiagudos e pesados sobre os revestimentos, que por características intrínsecas são frágeis à impactos e dependendo da força bem como do ângulo de ataque podem causar lascamentos. É importante também cuidar no manuseio do material durante a fase de colocação, evitando batidas nas bordas entre as peças;